[image: image1.png]


             

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

               ESTADO DE MINAS GERAIS


MEMORIAL DESCRITIVO  - PAVIMENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

                    Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte das obras de Pavimentação - Reparo Superficial em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre asfalto existente, em diversos logradouros a ser executado na cidade de Sarzedo - MG.

2.  RESPONSABILIDADE TÉCNICA

                  As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Sarzedo e órgãos conveniados.

3. OBRA A SER EXECUTADA

                Reparo superficial  manual: é o reparo  superficial  do pavimento asfáltico existente, na profundidade  da camada de revestimento asfáltico, cuja  execução se faz  por processo  preponderantemente manual.

               Reparo superficial mecânico: é o reparo superficial do pavimento asfáltico  existente, na profundidade da camada do revestimento asfáltico, cuja  execução se faz por processo preponderantemente mecânico. Considera-se  que todo reparo com área superior a 20,00 m² e reparo superficial mecânico.

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

4.1 - CORREÇÃO DE DEFORMAÇÕES
               Nos locais onde forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e outras imperfeições, deverão ser regularizados com material agregado. Estes serviços deverão ser executados as expensas da Prefeitura Municipal de Sarzedo, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme declaração.
4.2 - LIMPEZA DAS VIAS

                 Antes dos serviços de reparo superficial do pavimento asfáltico, deverá ser realizada a limpeza superficial nos revestimentos existentes, nas áreas do reparo. Os serviços de limpeza deverão ser de boa qualidade, não serão admitidos vestígios de materiais sólidos ou graxos, que ao termino deverá passar por aprovação do fiscalizador. 
4.3 -  DADOS TÉCNICOS  DOS MATERIAIS EMPREGADOS

                A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre a superfície do asfalto existente, previamente limpo.
                Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2. A distribuição do ligante deverá ser feita  equipamentos  apropriado ao tipo de trabalho a ser executado, e devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva.

                      O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidos da mesma, sendo que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,0 litro/m² de ligante.
                      A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina.
                     Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satisfazer as exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento asfáltico de petróleo - CAP-50/70.
                    O concreto asfáltico é definido como sendo uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente.

                     A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa asfáltica com vibro- acabadora. 
                    A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.
                   Após o término da operação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha resfriado.
5 -  CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
                 • Antes da execução dos serviços, a área deve ser isolada e devidamente sinalizada, visando à segurança do tráfego no segmento do leito carroçável. Estes serviços deverão ser executados pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Sarzedo (SEMAS);

                • A água a ser utilizada para emulsão deve ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica.  Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência adequada, na ordem de 1:1.
                     • Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;
6 - EQUIPAMENTOS A SEREM  UTILIZADOS NA EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS
Serra  corte  concreto/ asfálto
Compactador  viibratório manual ou portátil
Picareta, enxada, pá, carrinho de mão, vassoura, rastelo e demais ferramentas manuais.

Compressor de ar

Marteletes pneumáticos

Compactador vibratório manual ou portátil

Caminhão basculante

E demais equipamentos aqui não relacionados que se façam necessários para a boa execução dos trabalhos de recuperação asfáltica.

Renato Pereira da Costa
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:58.437/D
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Sarzedo 10 de Abril de 2019

Rua: Antônio Dias dos Santos n. º 79 – Bairro Vila Satélite – Sarzedo/MG - Telefone: 3577-7040 

E- mail: obras@sarzedo.mg.gov.br


[image: image2.png]


_1009778151

